Clearance vs. Shear Strength

| Clearance (inches) | Shear Stregnth (psi) |
| --- | --- |
| 0.0002 | 2560 |
| 0.0004 | 3270 |
| 0.0008 | 3560 |
| 0.0012 | 3560 |
| 0.002 | 3410 |
| 0.004 | 2130 |
| 0.0079 | 1140 |
| 0.0118 | 430 |

Test Conditions

- Test specimen……………..  Stainless steel shaft/Ring

- Testing instrument…………  Strograph W-type Tester

- Bonding atmosphere………  73.5˚F, 60% RH

- Adhesive………………..  Aron Alpha Type 201

- Speed of load………………  10 mm (0.4 in)/min